# Укладываем мозаику (Пошаговая инструкция)

Шаг 1. Предварительная подготовка поверхности

Поверхность, на которую будет укладываться мозаика, предварительно необходимо выровнять. Отшлифуйте её, удаляя неровности. Если необходимо, используйте абразивные материалы. Поверхность должна быть просушена и очищена от пыли.

Оптимальная температура в  помещении  при проведении работ по укладке мозаики -  от +5 до +30 С

Шаг 2. Подготовка к укладке

Чтобы правильно уложить мозаику, перед началом работы необходимо расчертить поверхность, которая будет облицовываться. Расположите  три листа мозаики рядом друг с другом на одной линии, измерьте общую длину. Полученный результат – длина и ширина одного сектора, на котором будут располагаться девять листов мозаики. Очертите этот сектор на поверхности, затем разделите его по вертикали и горизонтали линиями, отстоящими друг от друга на ширину листа мозаики, таким образом, чтобы у Вас получилась сетка. Стена должна быть разделена на несколько секторов, на каждый из которых укладывается девять листов мозаики.

Шаг 3. Нанесение раствора

Для разных типов поверхности необходимо использовать различные растворы для укладки. Чтобы у готовой стеклянной мозаики  не появился нежелательный оттенок, при её укладке рекомендуется использовать раствор белого цвета.

Перед началом работ внимательно прочитайте инструкции производителя раствора для укладки, которые должны быть нанесены на упаковку, и тщательно следуйте этим инструкциям! Используйте шпатель с  ровной и зубчатой сторонами, зубцы должны быть не менее 3,5 мм. Готовый раствор равномерно наносите плоским краем шпателя на стену. Зубчатой стороной нужно разровнять раствор и убрать его излишки. За одно нанесение покрытая область не должна превышать по площади девять листов мозаики, т.е. один сектор, чтобы на поверхности не образовывалась пленка. Убедитесь, что листы мозаики не скользят на растворе.

Шаг 4.

Вариант 1 -укладка мозаики на бумажной основе

Расположите листы мозаики на стене бумажной основой вверх. Чтобы раствор равномерно распределился по листу, резиновым шпателем проведите по листу, нажимая с одинаковой силой. Металлические шпатели на этом этапе использовать нельзя. Следите за расстоянием между листами, чтобы швы были ровными.

Уложив один сектор из девяти листов, наносите раствор на следующий сектор поверхности. Закончив укладку второго сектора, вернитесь к первому и промокните бумагу на листах мозаики влажной губкой, чтобы она пропиталась водой и начала легко отставать от поверхности. Действуйте осторожно, без излишнего нажима, чтобы не сдвинуть мозаику, так как раствор к тому времени не успеет застыть.

После намокания бумаги её можно удалить с мозаики. Начинайте снимать бумагу с верхнего угла, медленно отрывая ее от поверхности, двигаясь вниз по диагонали  как можно ближе к плитке.

Маленьким шпателем выровняйте плитку и швы. Пока клей не засох, удалите его излишки с поверхности стены и швов мозаики.

Таким же образом продолжайте укладывать остальные секторы, пока не будет облицована вся поверхность.

После окончания облицовки необходимо дать раствору просохнуть в течение 24 часов, затем можно приступать к затирке.

Вариант 2 - укладка мозаики на сетке.

Мозаика на основе из сетки укладывается на раствор лицевой стороной вверх, сеткой вниз.

При укладке используйте резиновую гладилку. Нажимайте гладилкой  на лист мозаики так, чтобы тыльная сторона (сетка из стекловолокна) равномерно погрузилась в клеевой раствор.

Укладывая листы мозаики, следите за тем, чтобы швы между листами соответствовали расстоянию между сегментами мозаичного полотна.

Клеящий раствор должен высохнуть перед нанесением затирки, поэтому после окончания облицовки оставьте плитку на 24 часа.

Шаг 5. Затирка

При приготовлении раствора всегда следуйте инструкциям производителя, нанесённым  на упаковку затирки. Перед началом работ с мозаикой на бумажной основе удалите излишки клея с её поверхности при помощи мокрой губки.

Затирку нужно распределять с помощью резинового шпателя, двигаясь по горизонтали и по вертикали. За один раз можно обрабатывать поверхность площадью не более 2 кв.м.

Излишки затирки удаляются резиновой гладилкой движениями по диагонали. Чтобы затирка  подсохла, ей необходимо 10-20 минут, время зависит от температуры в помещении. Подсохшая  затирка должна потемнеть.

Шаг 6. Очистка.

Излишки затирки удаляются с поверхности мозаики с помощью влажной губки. Не следует слишком сильно нажимать на губку, чтобы не удалить затирку из швов. Всегда двигайтесь по диагонали. Если необходимо, используйте для смывания чистящее средство на кислотной основе, после чего тщательно вымойте облицованную поверхность большим количеством воды.

Полезные советы.

Способы резки стеклянной мозаики.

Вы можете разрезать листы мозаики следующим образом:

- По одному сегменту, пользуясь щипцами для мозаики;

- Полосками, разрезая сетку или бумагу  ножницами или ножом;

- По мозаичным листам, используя отрезную машину с алмазным диском диаметром 10 см.  При помощи карандаша  наметьте линию отреза на бумаге на мозаике, если это мозаика на сетке, или на бумаге. Мозаику следует резать, углубляя надрез постепенно . Не пытайтесь разрезать плитку за один раз, так как она может расколоться.

Уход за мозаикой

Для ежедневного ухода используйте обычные нейтральные моющие  средства не на абразивной основе. Нельзя пользоваться  воском, маслами, а также средствами, содержащими  фосфорную или фтористоводородную кислоты.

В случае сильного загрязнения вы можете воспользоваться  чистящим средством с низким содержанием кислоты, соблюдая инструкции производителя по дозировке и методам очистки. После чистки вымойте поверхность большим количеством воды.